海口市建材产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

样品应当由抽样人员以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中随机抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1 产品抽取数量（每批次）

| 序号 | 抽检产品名称 | 总抽取量 | 检验量 | 备样量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋 | 2组 | 1组 | 1组 |
| 2 | 水泥 | 2组 | 1组 | 1组 |
| 3 | 瓷砖 | 2组 | 1组 | 1组 |
| 4 | 板材 | 2组 | 1组 | 1组 |
| 5 | 电线电缆 | 2组 | 1组 | 1组 |
| 6 | 塑料 管材 | 冷热水用聚丙烯管材（PP-R） | 2组 | 1组 | 1组 |
|  |  | 硬聚氯乙烯管材（PVC-U） | 2组 | 1组 | 1组 |
|  |  | 电工套管 | 2组 | 1组 | 1组 |
|  |  | 排水用芯层发泡硬聚氯乙烯管材（PVC-U） | 2组 | 1组 | 1组 |
|  |  | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 2组 | 1组 | 1组 |
| 7 | 开关 插座 | 固定式插座 | 10个 | 5个 | 5个 |
|  |  | 转换器 | 6个 | 3个 | 3个 |
|  |  | 延长线插座 | 6个 | 3个 | 3个 |
|  |  | 开关 | 10个 | 5个 | 5个 |
| 8 | 砂 | 2组 | 1组 | 1组 |
| 9 | 碎石 | 2组 | 1组 | 1组 |
| 10 | 防盗门 | 4个 | 2个 | 2个 |
| 11 | 电钻 | 2个 | 1个 | 1个 |
| 12 | 电刨 | 4个 | 2个 | 2个 |
| 13 | 电锯 | 2个 | 1个 | 1个 |
| 14 | 电焊机 | 2个 | 1个 | 1个 |
| 15 | 打磨机 | 2个 | 1个 | 1个 |
| 16 | 灭火器 | 10个 | 5个 | 5个 |
| 17 | 消防水带 | 2盘 | 1盘 | 1盘 |
| 18 | 消防水枪 | 10个 | 5个 | 5个 |
| 19 | 消防栓箱 | 2套 | 1套 | 1套 |

2 检验依据

表2  产品检验项目

| 序号 | 产品名称 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋 | 表面质量 | GB/T 1499.2-2018 GB/T 1499.1-2017 GB/T 13788-2017 GB/T 701-2008 GB/T 14981-2009 |
|  |  | 尺寸 |  |
|  |  | 重量偏差 |  |
|  |  | 抗拉强度 |  |
|  |  | 屈服强度 |  |
|  |  | 伸长率 |  |
|  |  | 弯曲性能 |  |
| 2 | 水泥 | 胶砂强度 | GB 175-2007 |
|  |  | 细度 |  |
|  |  | 标准稠度用水量 |  |
|  |  | 安定性 |  |
|  |  | 凝结时间 |  |
|  |  | 比表面积 |  |
|  |  | 胶砂流动度 |  |
|  |  | 密度 |  |
|  |  | 烧失量 |  |
| 3 | 瓷砖 | 尺寸和表面质量 | GB/T4100-2015 |
|  |  | 吸水率 |  |
|  |  | 显气孔率 |  |
|  |  | 表观相对密度和容重 |  |
|  |  | 断裂模数 |  |
|  |  | 耐磨深度 |  |
|  |  | 破坏强度 |  |
|  |  | 表面耐磨性 |  |
| 4 | 板材 | 规格尺寸 | GB/T 34722-2017 GB/T 5849-2016 |
|  |  | 含水率 |  |
|  |  | 胶合强度 |  |
|  |  | 浸渍剥离 |  |
|  |  | 横向静曲强度 |  |
|  |  | 表面胶合强度 |  |
|  |  | 表面耐磨性能 |  |
|  |  | 表面耐香烟灼烧性能 |  |
|  |  | 表面耐冷热循环性能 |  |
|  |  | 表面耐龟裂性能 |  |
|  |  | 甲醛释放限量 |  |
| 5 | 电线 电缆 | 产品标志 | GB/T5023-2008 GB/T5013-2008 JB/T8734-2016 JB/T8735-2016 GB/T12527-2008 GB/T14049-2008 GB/T12706-2008 |
|  |  | 结构检查 |  |
|  |  | 绝缘厚度 |  |
|  |  | 绝缘最薄点厚度 |  |
|  |  | 护套厚度 |  |
|  |  | 护套最薄点厚度 |  |
|  |  | 70℃时绝缘厚度 |  |
|  |  | 电压试验 |  |
|  |  | 平均外径 |  |
|  |  | 铠装钢带厚度 |  |
| 6 | 塑料 管材 | 冷热水用聚丙烯管材（PP-R） | 外观规格尺寸 | GB/T 18742.2-2017 |
|  |  |  | 纵向回缩率 |  |
|  |  |  | 简支梁冲击试验 |  |
|  |  |  | 20℃静液压试验（1h） |  |
|  |  | 排水用芯层发泡硬聚氯乙烯管材（PVC-U） | 规格尺寸 | GB/T 16800-2008 |
|  |  |  | 环刚度 |  |
|  |  |  | 表观密度 |  |
|  |  |  | 扁平试验 |  |
|  |  |  | 落锤冲击试验 |  |
|  |  |  | 纵向回缩率 |  |
|  |  | 绝缘电工套管 | 外观 | JG 3050-1998 |
|  |  |  | 规格尺寸 |  |
|  |  |  | 抗压性能（抗压能力） |  |
|  |  |  | 弯曲性能（抗弯曲能力） |  |
|  |  |  | 弯扁性能 |  |
|  |  |  | 跌落性能 |  |
|  |  |  | 耐热性能（耐热能力） |  |
|  |  | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 外观 | GB/T 5836.1-2018 |
|  |  |  | 颜色 |  |
|  |  |  | 尺寸 |  |
|  |  |  | 密度 |  |
|  |  |  | 维卡软化温度 |  |
|  |  |  | 纵向回缩率 |  |
|  |  |  | 拉伸屈服应力 |  |
|  |  |  | 断裂伸长率 |  |
|  |  |  | 落锤冲击试验 |  |
| 7 | 砂 | 颗粒级配 | GB/T 14684-2011 |
|  |  | 表观密度 |  |
|  |  | 堆积密度 |  |
|  |  | 空隙率 |  |
|  |  | 含水率 |  |
|  |  | 含泥量 |  |
|  |  | 泥块含量 |  |
|  |  | 石粉含量 |  |
|  |  | 亚甲蓝试验 |  |
|  |  | 人工砂坚固性（压碎指标） |  |
| 8 | 碎石 | 颗粒级配 | GB/T14685-2011 |
|  |  | 表观密度 |  |
|  |  | 空隙率 |  |
|  |  | 泥块含量 |  |
|  |  | 含泥量 |  |
|  |  | 针片状颗粒含量 |  |
|  |  | 压碎值 |  |
|  |  | 堆积密度 |  |
| 9 | 开关插座 | 固定式插座 | 标志 | GB/T 2099.1-2008 |
|  |  |  | 尺寸 |  |
|  |  |  | 防触电保护 |  |
|  |  |  | 固定式插座的结构 |  |
|  |  |  | 绝缘电阻和电气强度 |  |
|  |  |  | 温升 |  |
|  |  |  | 耐热 |  |
|  |  |  | 爬电距离电气间隙和通过密封胶的距离 |  |
|  |  |  | 绝缘材料的耐非正常热 |  |
|  |  |  | 耐燃和耐漏电起痕 |  |
|  |  | 转换器 | 标志 | GB/T 2099.3-2015 |
|  |  |  | 尺寸 |  |
|  |  |  | 防触电保护 |  |
|  |  |  | 插头和移动式插座的结构 | GB/T 2099.3-2015 |
|  |  |  | 绝缘电阻和电气强度 |  |
|  |  |  | 温升 |  |
|  |  |  | 耐热 |  |
|  |  |  | 爬电距离电气间隙和通过密封胶的距离 |  |
|  |  |  | 绝缘材料的耐非正常热 |  |
|  |  |  | 耐燃和耐漏电起痕 |  |
|  |  | 延长线插座 | 标志 | GB/T 2099.7-2015 |
|  |  |  | 尺寸 |  |
|  |  |  | 防触电保护 |  |
|  |  |  | 插头和移动式插座的结构 |  |
|  |  |  | 绝缘材料的耐非正常热、 耐燃和耐漏电起痕 |  |
|  |  | 开关 | 标志 | GB/T 16915.1-2014 |
|  |  |  | 防触电保护 |  |
|  |  |  | 结构 |  |
|  |  |  | 绝缘电阻和电气强度 |  |
|  |  |  | 温升 |  |
|  |  |  | 耐热 |  |
|  |  |  | 爬电距离电气间隙和通过密封胶的距离 |  |
|  |  |  | 绝缘材料的耐非正常热、 耐燃和耐漏电起痕 |  |
| 10 | 防盗门 | 外观 | GB 17565-2007 |
|  |  | 永久性标记 |  |
|  |  | 板材厚度 |  |
|  |  | 尺寸公差与间隙 |  |
|  |  | 防盗安全级别 |  |
|  |  | 防闯入性 |  |
|  |  | 软冲击性能 |  |
|  |  | 悬端吊重性能 |  |
|  |  | 铰链转动性能 |  |
|  |  | 锁具一般要求 |  |
|  |  | 电器安全性能 |  |
| 11 | 电钻 | 标志和说明书 | GB/T 3883.201-2017 GB/T 3883.1-2014 |
|  |  | 防止触及带电零件的保护 |  |
|  |  | 启动 |  |
|  |  | 输入功率和电流 |  |
|  |  | 机械危险 |  |
|  |  | 机械强度 |  |
|  |  | 结构 | GB/T 3883.201-2017 GB/T 3883.1-2014 |
|  |  | 内部布线 |  |
|  |  | 组件 |  |
|  |  | 电源连接和外接软线 |  |
|  |  | 外接导线的接线端子 |  |
|  |  | 接地装置 |  |
|  |  | 螺钉与连接件 |  |
|  |  | 爬电距离、电气间隙和绝缘穿透距离 |  |
| 12 | 电刨 | 外观 | JB/T 7843-2013 |
|  |  | 一般要求 |  |
|  |  | 噪声 |  |
|  |  | 输入功率 |  |
|  |  | 温升 |  |
|  |  | 电源线长度 |  |
|  |  | 防锈 |  |
| 13 | 电锯 | 标志和说明书 | GB/T 3883.1-2014 GB/T 3883.11-2012、 GB/T 3883.205-2019、 GB/T 3883.14-2007 |
|  |  | 防止触及带电零件的保护 |  |
|  |  | 启动 |  |
|  |  | 输入功率和电流 |  |
|  |  | 机械危险 |  |
|  |  | 机械强度 |  |
|  |  | 结构 |  |
|  |  | 内部布线 |  |
|  |  | 组件 |  |
|  |  | 电源连接和外接软线 |  |
|  |  | 外接导线的接线端子 |  |
|  |  | 接地装置 |  |
|  |  | 螺钉与连接件 |  |
|  |  | 爬电距离、电气间隙和绝缘穿透距离 |  |
| 14 | 电焊机 | 电焊机能效限定值 | GB 28736-2019 |
|  |  | 电焊机的空载损耗 |  |
|  |  | 电阻焊机的短路损耗 |  |
|  |  | 电焊机能效等级 |  |
| 15 | 打磨机 | 标志和说明书 | GB/T 3883.1-2014 GB/T 3883.3-2007、 GB/T 3883.204-2019 |
|  |  | 防止触及带电零件的保护 |  |
|  |  | 启动 |  |
|  |  | 输入功率和电流 |  |
|  |  | 机械危险 |  |
|  |  | 机械强度 |  |
|  |  | 结构 |  |
|  |  | 内部布线 |  |
|  |  | 组件 |  |
|  |  | 电源连接和外接软线 |  |
|  |  | 外接导线的接线端子 | GB/T 3883.1-2014 GB/T 3883.3-2007、 GB/T 3883.204-2019 |
|  |  | 接地装置 |  |
|  |  | 螺钉与连接件 |  |
|  |  | 爬电距离、电气间隙和绝缘穿透距离 |  |
| 16 | 灭火器 | 标志和颜色 | GB 4351.1-2005 |
|  |  | 质量 |  |
|  |  | 喷射性能 |  |
|  |  | 密封性能 |  |
|  |  | 水压试验 |  |
|  |  | 爆破试验 |  |
|  |  | 筒体压扁试验 |  |
|  |  | 抗腐蚀性能 |  |
|  |  | 其他要求 |  |
| 17 | 消防水带 | 标志 | GB 6246-2011 |
|  |  | 外观质量 |  |
|  |  | 长度 |  |
|  |  | 单位长度质量 |  |
|  |  | 黏附性 |  |
|  |  | 扯断伸长率和扯断强度 |  |
| 18 | 消防水枪 | 标志 | GB 8181-2005 GB/T 197-2018 |
|  |  | 操作结构要求 |  |
|  |  | 表面质量 |  |
|  |  | 螺纹 |  |
|  |  | 密封性能 |  |
|  |  | 耐水压强度 |  |
|  |  | 使用环境温度 |  |
|  |  | 抗跌落性能 |  |
|  |  | 耐腐蚀性能 |  |
| 19 | 消防栓箱 | 外观质量 | GB 14561-2019 |
|  |  | 箱门 |  |
|  |  | 消防水带安置 |  |
|  |  | 连接性能 |  |
|  |  | 密封性能 |  |
|  |  | 水压强度 |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规定

3.1 依据标准

相关产品标准

### GB/T 1499.1-2017《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》

GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》

### GB/T 13788-2017《冷轧带肋钢筋 》

### GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》

GB/T4100-2015《陶瓷砖》

### GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》

### GB/T 5849-2016《细木工板》

GB/T 5023-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》

GB/T 5013-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》

JB∕T 8734-2016 《额定电压450 750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线》

JB∕T 8735-2016 《额定电压450∕750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆》

GB/T 12527-2008 《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》

GB/T 14049-2008《额定电压10 kV架空绝缘电缆》

GB/T 12706-2008《额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件》

### GB/T 18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材 》

### GB/T 16800-2008《排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 》

JG 3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》

GB/T 5836.1-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》

GB/T 14684-2011《建设用砂》

GB/T14685-2011《建筑用卵石、碎石》

GB/T 2099.1-2008《家家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》

GB/T 2099.3-2015 《家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求》GB/T 2099.7-2015《家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求》

GB/T 16915.1-2014《家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求》

GB 17565-2007《防盗安全门通用技术条件》

GB/T 3883.201-2017《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分：电钻和冲击电钻的专用要求》

GB/T 3883.1-2014《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第1部分：通用要求》

JB/T 7843-2013《电刨》

GB/T 3883.11-2012《手持式电动工具的安全 第2部分：往复锯(曲线锯、刀锯)的专用要求》

GB/T 3883.205-2019 《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全第205部分：手持式圆锯的专用要求》

GB/T 3883.14-2007《手持式电动工具的安全 第二部分：链锯的专用要求》

GB/T 3883.3-2007 《手持式电动工具的安全 第二部分：砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求》

GB 28736-2019《电焊机能效限定值及能效等级》

GB/T 3883.204-2019《手持式、可移式电动工具和园林的安全 第204部分：手持式非盘式砂光机和抛光机的专用要求》

GB 4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》

GB 6246-2011《消防水带》

GB 8181-2005《消防水枪》

GB 14561-2019《消火栓箱》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件 现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，所验项目全部合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照 强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。