海口市市场监督管理局

2021年产品质量市级监督抽查实施细则（橡塑产品）

海口市市场监督管理局

2021年9月

2021年产品质量市级监督抽查实施细则（橡塑产品）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量：详见表1。

表1 抽样数量

| 产品种类 | 抽样数量 |
| --- | --- |
| 生物降解塑料购物袋 | 50个+500g（其中备样20个） |
| 生物分解塑料垃圾袋 | 100个+500g（其中备样50个） |
| 橡胶家用手套 | 9副（其中备样4副） |
| 一次性可降解餐具 | 40件+500g（其中备样20件） |
| 食品用包装袋、容器 | 金属材料：4个（其中备样2个） |
|  | 塑料材料：10个（其中备样3个） |
|  | 复合材料：12个（其中备样3个） |

2 检验依据

表2  检验项目-生物降解塑料购物袋

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | GB/T 38082-2019 | GB/T 38082-2019 |
| 2 | 感官 | GB/T 38082-2019 | GB/T 38082-2019 |
| 3 | 尺寸偏差 | GB/T 38082-2019 | GB/T 38082-2019 |
| 4 | 提吊试验 | GB/T 38082-2019 | GB/T 38082-2019 |
| 5 | 跌落试验 | GB/T 38082-2019 | GB/T 38082-2019 |
| 6 | 落镖冲击 | GB/T 38082-2019 | GB/T 38082-2019 |
| 7 | 漏水性 | GB/T 38082-2019 | GB/T 38082-2019 |
| 8 | 封合强度 | GB/T 38082-2019 | GB/T 38082-2019 |
| 9 | 生物分解率 | GB/T 38082-2019 DB46/T 505-2020 | GB/T 19277.1-2011 |

表3  检验项目-生物分解塑料垃圾袋

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | GB/T 28018-2011 | GB/T 28018-2011 |
| 2 | 感官 | GB/T 28018-2011 | GB/T 24454-2009 |
| 3 | 尺寸偏差 | GB/T 28018-2011 | GB/T 24454-2009 |
| 4 | 抗漏性能 | GB/T 28018-2011 | GB/T 24454-2009 |
| 5 | 跌落性能 | GB/T 28018-2011 | GB/T 24454-2009 |
| 6 | 提吊试验 | GB/T 28018-2011 | GB/T 24454-2009 |
| 7 | 拉紧绳拉伸力 | GB/T 28018-2011 | GB/T 24454-2009 |
| 8 | 生物分解率 | GB/T 28018-2011 DB46/T 505-2020 | GB/T 19277.1-2011 |

表4  检验项目-橡胶家用手套

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | HG/T 2888-2010 | HG/T 2888-2010 |
| 2 | 规格尺寸 | HG/T 2888-2010 | HG/T 2888-2010 |
| 3 | 外观 | HG/T 2888-2010 | HG/T 2888-2010 |
| 4 | 不漏水性 | HG/T 2888-2010 | HG/T 2888-2010 |
| 5 | 拉伸性能 | HG/T 2888-2010 | HG/T 2888-2010 |
| 6 | 设计 | HG/T 2888-2010 | HG/T 2888-2010 |

表5  检验项目-一次性可降解塑料餐具

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | GB/T 18006.3-2020 | GB/T 18006.3-2020 |
| 2 | 外观 | GB/T 18006.3-2020 | GB/T 18006.3-2020 |
| 3 | 结构 | GB/T 18006.3-2020 | GB/T 18006.3-2020 |
| 4 | 容积偏差 | GB/T 18006.3-2020 | GB/T 18006.3-2020 |
| 5 | 负重性能 | GB/T 18006.3-2020 | GB/T 18006.3-2020 |
| 6 | 跌落性能 | GB/T 18006.3-2020 | GB/T 18006.3-2020 |
| 7 | 盖体对折性能 | GB/T 18006.3-2020 | GB/T 18006.3-2020 |
| 8 | 耐热性能 | GB/T 18006.3-2020 | GB/T 18006.3-2020 |
| 9 | 漏水性 | GB/T 18006.3-2020 | GB/T 18006.3-2020 |
| 10 | 含水量 | GB/T 18006.3-2020 | GB/T 18006.3-2020 |
| 11 | 重金属（以铅计） | GB/T 18006.3-2020 GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 12 | 挥发性固体含量 | GB/T 18006.3-2020 DB46/T 505-2020 | GB/T 9345.1-2008方法A |
| 13 | 生物分解率 | GB/T 18006.3-2020 DB46/T 505-2020 | GB/T 19277.1-2011 |

表6  检验项目-食品包装袋、容器

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标签标识 | GB 9683-1988 GB 4806.7-2016 GB 4806.9-2016 | GB 4806.1-2016 GB 4806.7-2016 GB 4806.9-2016 |
| 2 | 总迁移量 | GB 9683-1988 GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9683-1988 GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以铅计） | GB 9683-1988 GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 |
| 6 | 砷迁移量 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.49-2016 |
| 7 | 镉迁移量 | GB 4806.9-2016 | GB 31604.49-2016 |

3 判定规则

3.1依据标准

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

（1）GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

（2）GB 4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

（3）GB 9683-1988 复合食品包装袋卫生标准

（4）GB/T 18006.3-2020 一次性可降解餐饮具通用技术要求

（5）GB/T 28018-2011 生物分解塑料垃圾袋

（6）GB/T 38082-2019 生物降解塑料购物袋

（7）HG/T 2888-2010 橡胶家用手套

（8）DB46/T 505-2020全生物降解塑料制品通用技术要求

现行有效的企业标准及产品明示质量指标和要求或其他相适应的产品标准。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。