2021年海口市服装类产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见下表：

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衬衫 | 3件 | 2件 | 1件 |
| 2 | 棉针织内衣、针织家居服、睡衣 | 4件/条/套 | 2件/条/套 | 2件/条/套 |
| 3 | 针织运动服 | 8件/条/套 | 4件/条/套 | 4件/条/套 |
| 4 | 针织T恤衫、针织工艺衫、针织休闲服装 | 4件/条/套 | 2件/条/套 | 1件/条/套 |
| 5 | 羊绒针织品 | 3件/条/套 | 2件/条/套 | 1件/条/套 |
| 6 | 婴幼儿服装 | 6件/条/套 | 4件/条/套 | 2件/条/套 |
| 7 | 针织裙、裙套、 连衣裙、裙套 | 3件/条/套 | 2件/条/套 | 1件/条/套 |
| 8 | 牛仔服装 | 3件/条/套 | 2件/条/套 | 1件/条/套 |
| 9 | 单、夹服装 | 3件/条/套 | 2件/条/套 | 1件/条/套 |
| 10 | 棉服装 | 2件/条/套 | 1件/条/套 | 1件/条/套 |

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 GB/T 5296.4-2012 GB/T 2660-2017 GB/T 2662-2017 GB/T 8878-2014 GB/T 22853-2019 GB/T 22849-2014 FZ/T 24019-2012 FZ/T 73017-2014 FZ/T 73025-2019 FZ/T 81001-2016 FZ/T 73010-2016 FZ/T 73020-2019 FZ/T 73026-2014 FZ/T 81004-2012 FZ/T 81006-2017 FZ/T 81007-2012 | GB/T 2912.1-2009 |
| 3 | pH值 |  | GB/T 7573-2009 |
| 4 | 异味 |  | GB 18401-2010 |
| 5 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 6 | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713-2013 |
| 7 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 8 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 9 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 耐湿摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 |
| 11 | 纤维含量 |  | GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.9-2009 GB/T 2910.10-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.13-2009 GB/T 2910.14-2009 GB/T 2910.15-2009 GB/T 2910.16-2009 GB/T 2910.17-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.19-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.21-2009 GB/T 2910.22-2009 GB/T 2910.23-2009 GB/T 2910.24-2009 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01095-2002 |
| 12 | 使用说明 |  | GB/T 5296.4-2012 |
| 13 | 耐皂洗色牢度 |  | GB/T 3921-2008 |
| 14 | 耐干洗色牢度 |  | GB/T 5711-2015 |
| 15 | 耐光色牢度 |  | GB/T 8427-2019 |
| 16 | 断裂强力 |  | GB/T 3923.1-2013 |
| 17 | 纰裂 |  | GB/T 2660-2017 |
| 18 | 撕破强力 |  | GB/T 3917.2-2009 |
| 19 | 顶破强力 |  | GB/T 19976-2005 |
| 20 | 起球 |  | GB/T 4802.1-2008 |
| 21 | 羽绒服含绒量 |  | GB/T 14272-2011 |
| 22 | 羽绒服绒子含量 |  | GB/T 14272-2011 |
| 23 | 羽绒服充绒量 |  | GB/T 14272-2011 |
| 备注：产品不同，检验项目略有不同 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范
GB/T 5296.4-2012 消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装
GB/T 2660-2017衬衫
GB/T 2662-2017 棉服装
GB/T 8878-2014 棉针织内衣
GB/T 22853-2019 针织运动服
GB/T 22849-2014 针织T恤衫
FZ/T 24019-2012 印花羊绒针织品
FZ/T 73017-2014 针织家居服
FZ/T 73025-2019 婴幼儿针织服饰
FZ/T 81001-2016 睡衣套
FZ/T 73010-2016 针织工艺衫
FZ/T 73020-2019 针织休闲服装
FZ/T 73026-2014 针织裙、裙套
FZ/T 81004-2012 连衣裙、裙套
FZ/T 81006-2017 牛仔服装
FZ/T 81007-2012 单、夹服装

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。