2021年海口市卫生用纸制品产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见下表：

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸巾纸 | 12包 | 6包 | 6包 |
| 2 | 卫生纸 | 12包 | 6包 | 6包 |

2 检验依据

表2纸巾纸检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 20808-2011 | GB/T 20808-2011 |
| 2 | 定量 |  | GB/T 451.2-2002 |
| 3 | 亮度(白度) |  | GB/T 7974-2013 |
| 4 | 可迁移性荧光增白剂 |  | GB/T 20808-2011 |
| 5 | 灰分 |  | GB/T 742-2018 |
| 6 | 横向吸液高度 |  | GB/T 461.1-2002 |
| 7 | 横向抗张指数 |  | GB/T 12914-2018 |
| 8 | 纵向湿抗张强度 |  | GB/T 465.2-2008 GB/T 12914-2018 |
| 9 | 柔软度纵横向平均 |  | GB/T 8942-2016 |
| 10 | 洞眼 |  | GB/T 20808-2011 |
| 11 | 尘埃度 |  | GB/T 1541-2013 |
| 12 | 内装量 |  | JJF 1070-2005 |
| 13 | 尺寸偏差 |  | GB/T 451.1-2002 |
| 14 | 菌落总数 |  | GB 15979-2002 |
| 15 | 大肠菌群 |  | GB 15979-2002 |
| 16 | 致病性化脓菌 |  | GB 15979-2002 |
| 17 | 真菌菌落总数 |  | GB 15979-2002 |

表3卫生纸检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 20810-2018 | GB/T 20810-2018 |
| 2 | 外观质量 |  | GB/T 20810-2018 |
| 3 | 定量 |  | GB/T 24328.5-2009 |
| 4 | D65亮度 |  | GB/T 7974-2013 |
| 5 | 尺寸偏差 |  | GB/T 20810-2006 |
| 6 | 洞眼 |  | GB/T 20810-2006 |
| 7 | 横向吸液高度 |  | GB/T 461.1-2002 |
| 8 | 抗张指数 |  | GB/T 12914-2018 |
| 9 | 柔软度 |  | GB/T 8942-2016 |
| 10 | 可迁移性荧光物质 |  | GB/T 27741-2018 |
| 11 | 灰分 |  | GB/T 742-2008 |
| 12 | 球形耐破度 |  | GB/T 24328.7-2020 |
| 13 | 掉粉率 |  | GB/T 20810-2018 |
| 14 | 尘埃度 |  | GB/T 1541-2013 |
| 15 | 交货水分 |  | GB/T 462-2008 |
| 16 | 铅 |  | GB/T 24991-2010 |
| 17 | 砷 |  | GB/T 24992-2010 |
| 18 | 细菌菌落总数 |  | GB/T 20810-2018 |
| 19 | 大肠菌群 |  | GB/T 20810-2018 |
| 20 | 金黄色葡萄球菌 |  | GB/T 20810-2018 |
| 21 | 溶血性链球菌 |  | GB/T 20810-2018 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 20808-2011 纸巾纸

GB/T 20810-2018 卫生纸（含卫生纸原纸）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。