2021年海口市食品相关产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见下表：

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 食品接触用纸容器 | 面粉纸袋、圆柱形复合罐、纸杯、纸碗、纸餐盒等：随机抽取3个大包装，每个大包装各抽取2份，1份30只，1份20只，每份样品均须独立包装。30只×3组作为检样，20只×3组作为备样。有独立小包装的产品：随机抽取3个大包装，每个大包装各抽取2份（或多份，满足检验的最小样本量）小包装，1份×3组作为检样，1份×3组作为备样。 |
|  |  | 纸质袋、淋膜纸袋、涂蜡纸袋、纸板类罐、纸板餐具纸板盒等：随机抽取3个大包装，每个大包装各抽取样品2份，1份20只，1份15只，每份样品均须独立包装。20只×3组作为检样，15只×3组作为备样。有独立小包装的产品:随机抽取3个大包装，每个大包装各抽取2份（或多份，满足检验的最小样本量）小包装，1份×3组作为检样，1份×3组作为备样。 |
| 2 | 食品接触用纸包装 | 当产品为卷筒包装时，随机抽取3个卷筒，每个卷筒去除外面5层，从第6层开始取全幅宽的纸样2份，1份不少于6m2，1份不少于3m2，每份样品均须独立包装。6m2×3组作为检样，3m2×3组作为备样。有独立小包装的产品：随机抽取3个大包装，每个大包装各抽取2份（或多份，满足检验的最小样本量）小包装，1份×3组作为检样，1份×3组作为备样。 |
|  |  | 当产品为平张包装时，先随机抽取3令，在每令纸的上、中、下三处随机抽取纸样2份若干张（所需纸张张数根据单张纸的面积计算），1份不少于6m2，1份不少于3m2，每份样品均须独立包装。6m2×3组作为检样，3m2×3组作为备样。有独立小包装的产品： 随机抽取3个大包装，每个大包装各抽取2份（或多份，满足检验的最小样本量）小包装，1份×3组作为检样，1份×3组作为备样。 |
| 3 | 食品包装用薄膜 | 随机抽取3卷（每卷膜外层除去至少2m，膜卷宽度应在200mm以上），每卷取不少于7.5m2，其中2卷作为检样，1卷作为备样。 |
| 4 | 食品包装塑料袋 | 卷筒包装的随机抽取一卷，去掉表面三层袋，抽取60只袋，其中30只作为检样，30只作为备样；散装的则随机抽取，数量同卷筒包装一致。 |
| 5 | 食品包装用容器、瓶盖 | 同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品24个（配相同数量的盖或容器），其中12个作为检样12个作为备样。 |
| 5 | 手洗餐具用洗涤剂 | 从同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品中抽取3瓶，每瓶不少于300mL，其中2瓶作为检样，1瓶作为备样。 |
| 注：1、现场抽取食品接触用塑料及纸制品时，被抽样生产者、销售者应提供产品预期接触食品种类、预期使用条件（温度、时间、是否重复使用）等信息； 2、抽样时避免用手直接接触样品，并用清洁塑料袋密封。样品在保管和运输时要注意防潮，保持不被挤压变形。 |

2 检验依据

表2食品接触用纸和纸板材料及制品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅 | GB 4806.8-2016 | GB 31604.34-2016 |
| 2 | 砷 |  | GB 31604.38-2016 |
| 3 | 甲醛 |  | GB 31604.48-2016 |
| 4 | 荧光性物质 |  | GB 31604.47-2016 |
| 5 | 感官要求 |  | GB 4806.8-2016 |
| 6 | 总迁移量 |  | GB 31604.8-2016 |
| 7 | 重金属 |  | GB 31604.9-2016 |
| 8 | 大肠菌群 |  | GB 4806.8-2016 |
| 9 | 沙门氏菌 |  | GB 4806.8-2016 |
| 10 | 霉菌 |  | GB 4806.8-2016 |

表3食品接触用塑料材料及制品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 浸泡液 |  | GB 4806.7-2016 |
| 3 | 总迁移量 |  | GB 31604.8-2016 |
| 4 | 高锰酸钾消耗液 |  | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 重金属 |  | GB 31604.9-2016 |
| 6 | 脱色试验 |  | GB 31604.7-2016 |

表4手洗餐具用洗涤剂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB 9985-2000 | GB/T 9985-2000 |
| 2 | 气味 |  | GB/T 9985-2000 |
| 3 | 稳定性 |  | GB/T 9985-2000 |
| 4 | 总活性物 |  | GB/T 9985-2000 |
| 5 | pH |  | GB/T 6368-2008 |
| 6 | 荧光增白剂 |  | GB/T 9985-2000 |
| 7 | 甲醇 |  | GB/T 9985-2000 |
| 8 | 甲醛 |  | GB/T 9985-2000 |
| 9 | 砷 |  | GB/T 9985-2000 |
| 10 | 重金属 |  | GB/T 9985-2000 |
| 11 | 菌落总数 |  | GB 4789.2-2016 |
| 12 | 大肠菌群 |  | GB 4789.3-2016 |
| 13 | 净含量 |  | 国家质量监督检验检疫总局令【2005】第 75 号发布 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.8-2016 食品接触用纸和纸板材料及制品

GB 4806.7-2016 食品接触用塑料材料及制品

GB 9985-2000 手洗餐具用洗涤剂

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。