2021年海口市塑料管材产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽样数量见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷热水用聚丙烯管材（PP-R） | 1米×10根 | 1米×5根 | 1米×5根 |
| 2 | 排水用芯层发泡硬聚氯乙烯管材（PVC-U） | 1米×32根 | 1米×16根 | 1米×16根 |
| 3 | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 1米×16根 | 1米×8根 | 1米×8根 |

2 检验依据

表2 冷热水用聚丙烯管材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | GB/T 18742.2-2017 | GB/T 18742.2-2017 |
| 2 | 外观规格尺寸 |  | GB/T 18742.2-2017 GB/T 8806-2008 |
| 3 | 纵向回缩率 |  | GB/T 6671-2001 |
| 4 | 熔体质量流动速率 |  | GB/T 3682.1-2018 |
| 5 | 20℃静液压试验（1h） |  | GB/T 6111-2018 |
| 6 | 灰分 |  | GB/T 9345.1-2008 |

表3排水用芯层发泡硬聚氯乙烯管材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | GB/T 16800-2008 | GB/T 16800-2008 |
| 2 | 二氯甲烷浸渍 |  | GB/T 13526-2007 |
| 3 | 规格尺寸 |  | GB/T 8806-2008 |
| 4 | 环刚度 |  | GB/T 9647-2015 |
| 5 | 表观密度 |  | GB/T 1033.1～3 |
| 6 | 扁平试验 |  | GB/T 9647-2015 |
| 7 | 落锤冲击试验 |  | GB/T 14152-2001 |
| 8 | 纵向回缩率 |  | GB/T 6671-2001 |

表4 建筑用绝缘电工套管及配件检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | JG 3050-1998 | JG 3050-1998 |
| 2 | 规格尺寸 |  | JG 3050-1998 |
| 3 | 抗压性能（抗压能力） |  | JG 3050-1998 |
| 4 | 弯曲性能（抗弯曲能力） |  | JG 3050-1998 |
| 5 | 弯扁性能 |  | JG 3050-1998 |
| 6 | 跌落性能 |  | JG 3050-1998 |
| 7 | 耐热性能（耐热能力） |  | JG 3050-1998 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 18742.2-2017  冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分:管材

GB/T 16800-2008  排水用芯层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U)管材

JG 3050-1998  建筑用绝缘电工套管及配件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。