2021年海口市油漆涂料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽样数量见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 2桶（每桶不少于2kg） | 1桶（＞2kg） | 1桶（＞2kg） |
| 2 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 2桶（每桶不少于2kg） | 1桶（＞2kg） | 1桶（＞2kg） |
| 3 | 溶剂型外墙涂料 | 2桶（每桶不少于2kg） | 1桶（＞2kg） | 1桶（＞2kg） |
| 注：单组分样品每份不少于2kg，多组分样品每份主剂不少于2kg，配套组分按配比抽取。 |

2 检验依据

表2 合成树脂乳液内墙涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 | GB/T 9756-2018 GB 18582-2020 | GB/T 9756-2018 |
| 2 | 施工性 |  | GB/T 9756-2018 |
| 3 | 干燥时间 |  | GB/T 1728-1979 |
| 4 | 耐碱性 |  | GB/T 9265-2009 |
| 5 | 耐洗刷性 |  | GB/T 9266-2009 |
| 6 | 对比率（白色和浅色） |  | GB/T 9756-2018 |
| 7 | 涂膜外观 |  | GB/T 9756-2018 |
| 8 | 低温稳定性 |  | GB/T 9756-2018 |
| 9 | VOC含量 |  | GB/T 23986-2009 |
| 10 | 苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）总和含量 |  | GB/T 23990-2009 |
| 11 | 游离甲醛 |  | GB/T 23993-2009 |
| 12 | 可溶性重金属 |  | GB/T 23991-2009 |

表3合成树脂乳液外墙涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 | GB/T 9755-2014 GB 18582-2020 | GB/T 9755-2014 |
| 2 | 施工性 |  | GB/T 9755-2014 |
| 3 | 干燥时间 |  | GB/T 1728-1979 |
| 4 | 耐碱性 |  | GB/T 9265-2009 |
| 5 | 耐洗刷性 |  | GB/T 9755-2014 |
| 6 | 对比率（白色和浅色） |  | GB/T 23981.1-2019 |
| 7 | VOC含量 |  | GB/T 23986-2009 |
| 8 | 苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）总和含量 |  | GB/T 23990-2009 |
| 9 | 游离甲醛含量 |  | GB/T 23993-2009 |
| 10 | 乙二醇醚及其脂类含量总和 |  | GB/T 23986-2009 |
| 11 | 可溶性重金属 |  | GB/T 23991-2009 |
| 备注：产品不同，检验项目略有不同 |

表4 溶剂型外墙涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中的状态 | GB/T 9757-2001 | GB/T 9757-2001 |
| 2 | 施工性 |  | GB/T 9757-2001 |
| 3 | 干燥时间 |  | GB/T 1728-1979 |
| 4 | 耐水性 |  | GB/T 1733-1993 |
| 5 | 耐碱性 |  | GB/T 9265-2009 |
| 6 | 耐洗刷性 |  | GB/T 9266-2009 |
| 7 | 漆膜外观 |  | GB/T 9757-2001 |
| 8 | 对比率 |  | GB/T 9757-2001 |
| 9 | 涂层耐温变性 |  | JG/T 25-2017 |
| 10 | 耐沾污性 |  | GB/T 9757-2001 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 9756-2018  合成树脂乳液内墙涂料

GB/T 9755-2014  合成树脂乳液外墙涂料

GB 18582-2020  建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB/T 9757-2001  溶剂型外墙涂料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。