2021年海口市砖类产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

蒸压加气混凝土砌块：同品种、同规格、同级别的砌块，以30000块为一批，不足30000块亦为一批。每批次产品抽样数量见表1。

蒸压灰砂砖：以同一批原材料、同一生产工艺、同一规格尺寸，强度等级相同的10万块且不超过1000m3的产品为一批，不足10万块亦按一批计。每批次产品抽样数量见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸压加气混凝土砌块 | 100整块 | 50整块 | 50整块 |
| 2 | 蒸压灰砂砖 | 100块 | 50块 | 50块 |

2 检验依据

表2 蒸压加气混凝土砌块检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸偏差 | GB 11968-2020 | GB 11968-2020 |
| 2 | 外观质量 |  | GB 11968-2020 |
| 3 | 抗压强度 |  | GB/T 11969-2020 |
| 4 | 干密度 |  | GB/T 11969-2020 |
| 5 | 放射性核素限量 |  | GB 6566-2010 |
| 6 | 抗冻性 |  | GB/T 11969-2020 |
| 7 | 导热系数 |  | GB/T 10294-2008 |

表3  蒸压灰砂砖检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸偏差 | GB/T 11945-2019 | GB/T 4111-2013 |
| 2 | 外观质量 |  | GB/T 4111-2013 |
| 3 | 力学性能 |  | GB/T 4111-2013 |
| 4 | 抗冻性 |  | GB/T 4111-2013 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 11968-2020  蒸压加气混凝土砌块

GB/T 11945-2019  蒸压灰砂砖

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。