海口市市场监督管理局

2023年产品质量市级监督抽查实施细则（砂石料）

海口市市场监督管理局

2023年8月

2023年产品质量市级监督抽查实施细则（砂石料）

1 抽样方法

样品应当由抽样人员以随机抽样的方式在被抽样生产或销售者的待销产品中随机抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

表1 抽样数量

| 产品名称 | 品 种 | 抽样数量 | 检验样品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设用砂 | 100kg | 50kg | 50kg |
| 建筑用卵石、碎石 | 最大粒径9.5、16.0mm 200kg 最大粒径19.0、26.5mm 240kg 最大粒径31.5、37.5mm 300kg 最大粒径63.0、75.0mm 460kg | 最大粒径9.5、16.0mm 100kg 最大粒径19.0、26.5mm 120kg 最大粒径31.5、37.5mm 150kg 最大粒径63.0、75.0mm 230kg | 最大粒径9.5、16.0mm 100kg 最大粒径19.0、26.5mm 120kg 最大粒径31.5、37.5mm 150kg 最大粒径63.0、75.0mm 230kg |

2 检验依据

表2 建筑用砂产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒级配 | GB/T 14684-2022 |
| 2 | 含泥量/石粉含量 | GB/T 14684-2022 |
| 3 | 泥块含量 | GB/T 14684-2022 |
| 4 | 表观密度 | GB/T 14684-2022 |
| 5 | 松散堆积密度与空隙率 | GB/T 14684-2022 |
| 6 | 含水率 | GB/T 14684-2022 |
| 7 | 压碎指标 | GB/T 14684-2022 |
| 8 | 坚固性 | GB/T 14684-2022 |
| 9 | 云母含量 | GB/T 14684-2022 |
| 10 | 片状颗粒含量 | GB/T 14684-2022 |
| 11 | 放射性 | GB/T 14684-2022 |

表3 建设用卵石、碎石产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒级配 | GB/T 14685-2022 |
| 2 | 卵石含泥量/碎石泥粉含量 | GB/T 14685-2022 |
| 3 | 泥块含量、针、片状颗粒含量 | GB/T 14685-2022 |
| 4 | 压碎指标 | GB/T 14685-2022 |
| 5 | 表观密度 | GB/T 14685-2022 |
| 6 | 堆积密度与空隙率 | GB/T 14685-2022 |
| 7 | 坚固性 | GB/T 14685-2022 |
| 8 | 放射性 | GB/T 14685-2022 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 14684-2022	建设用砂

GB/T 14685-2022	建设用卵石、碎石

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。