海口市市场监督管理局

2023年产品质量市级监督抽查实施细则（淋浴用花洒）

海口市市场监督管理局

2023年8月

2023年产品质量市级监督抽查实施细则（淋浴用花洒）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取6套样品，其中3套作为检验样品，3套作为备用样品；若产品配套软管，且软管单独包装的，需另外抽取2根配套软管，其中1根作为检验样品，1根作为备用样品；若产品无配套软管可不抽取软管。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 23447-2009 |
| 2 | 管螺纹精度 | GB/T 23447-2009 |
| 3 | 安全性能 | GB/T 23447-2009 |
| 4 | 表面涂镀层质量 | GB/T 23447-2009 |
| 5 | 耐腐蚀性能试验 | GB/T 23447-2009 |
| 6 | 密封性能 | GB/T 23447-2009 |
| 7 | 机械强度 | GB/T 23447-2009 |
| 8 | 耐冷热疲劳性能 | GB/T 23447-2009 |
| 9 | 流量 | GB/T 23447-2009 |
| 10 | 温降 | GB/T 23447-2009 |
| 11 | 旋转连接性能 | GB/T 23447-2009 |
| 12 | 手持式花洒防虹吸性能 | GB/T 23447-2009 |
| 13 | 平均喷射角 | GB/T 23447-2009 |
| 14 | 喷洒均匀度 | GB/T 23447-2009 |
| 15 | 流量均匀性 | GB 28378-2019 |
| 16 | 淋浴器用水效率等级 | GB 28378-2019 |
| 17 | 淋浴器用水效率限定值 | GB 28378-2019 |
| 18 | 淋浴器节水评价值 | GB 28378-2019 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 23447-2009 卫生洁具 淋浴用花洒

GB 28378-2019 淋浴器水效限定值及水效等级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。