海口市市场监督管理局

2023年产品质量市级监督抽查实施细则（电动汽车蓄电池）

海口市市场监督管理局

2023年8月

2023年产品质量市级监督抽查实施细则（电动汽车蓄电池）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽样数量详见表1。

## 表1抽样数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检样数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动汽车用锂离子蓄电池 | 单体循环电池：12块 蓄电池：8块 | 单体循环电池：6块 蓄电池：4块 | 单体循环电池：6块 蓄电池：4块 |
| 2 | 电动汽车用铅酸蓄电池 | 4块 | 2块 | 2块 |

2 检验依据

## 表2电动汽车用锂离子蓄电池

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单体蓄电池外观 | QC/T 743-2006 |
| 2 | 单体蓄电池极性 | QC/T 743-2006 |
| 3 | 单体蓄电池20℃放电容量 | QC/T 743-2006 |
| 4 | 单体蓄电池-20℃放电容量 | QC/T 743-2006 |
| 5 | 单体蓄电池55℃放电容量 | QC/T 743-2006 |
| 6 | 单体蓄电池20℃倍率放电容量 | QC/T 743-2006 |
| 7 | 单体蓄电池过放电试验 | QC/T 743-2006 |
| 8 | 单体蓄电池过充电试验 | QC/T 743-2006 |
| 9 | 蓄电池模块外观 | QC/T 743-2006 |
| 10 | 蓄电池模块极性 | QC/T 743-2006 |
| 11 | 蓄电池模块20℃放电容量 | QC/T 743-2006 |
| 12 | 蓄电池模块简单模拟工况 | QC/T 743-2006 |
| 13 | 蓄电池模块过放电试验 | QC/T 743-2006 |
| 14 | 蓄电池模块过充电试验 | QC/T 743-2006 |

## 表3电动汽车用铅酸蓄电池

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | QC/T 742-2006 |
| 2 | 极性 | QC/T 742-2006 |
| 3 | 3h额定容量 | QC/T 742-2006 |
| 4 | 大电流放电 | QC/T 742-2006 |
| 5 | 快速充电能力试验 | QC/T 742-2006 |
| 6 | -20℃低温放电 | QC/T 742-2006 |
| 7 | 安全性 | QC/T 742-2006 |
| 8 | 水损耗 | QC/T 742-2006 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

QC/T 743-2006电动汽车用锂离子蓄电池

QC/T 742-2006电动汽车用铅酸蓄电池

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。